Приложение

ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД.08 Материаловедение

Специальность 22.02.06 Сварочное производство

2020 г.

Программа учебной дисциплины ОПД.08 Материаловедение разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 22.02.08 «Сварочное производство»

Организация-разработчик: Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Павловский автомеханический техникум им. И.И.Лепсе»

Разработчик: Козлов В.А., преподаватель спецдисциплин.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 14 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 15 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материаловедение

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» базовой подготовки.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Профессиональный цикл. Общепрофессиональные дисциплины.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

- определять виды конструкционных материалов;

- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;

- проводить исследования и испытания материалов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;

- классификацию и способы получения композиционных материалов;

- принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве;

- строение и свойства металлов, методы их исследования;

- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа., в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 час.;

самостоятельной работы обучающегося 41 час.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 122 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 81 |
| в том числе: |  |
| - лабораторные работы | 40 |
| - практические занятия |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 41 |
| Аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Строение и свойства металлов и сплавов |  | 28 |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Задачи и содержание дисциплины, ее связь с другими предметами, применения конструкционных и инструментальных материалов. |  |
| Тема 1.1. Строение и кристаллизация металлов | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Понятие об аморфном и кристаллическом веществе. Кристаллическое строение металлов. Типы и параметры кристаллических решеток. Реальное строение металлических кристаллов. Точечные, линейные и поверхностные несовершенства, их связь с механическими свойствами металлов. Кристаллизация металлов. Критические точки. Построение кривых охлаждения. Понятие о полиморфизме /аллотропии/ |  |
|  | Практическое занятие № 1 «Анализ кристаллического строения металлов и сплавов» - Практическое занятие № 2 «Макроскопический анализ (макроанализ) структуры металлических материалов» - Практичное занятие № 3 «Микроскопический анализ (макроанализ) структуры металлических материалов» | 3 3 3 |
| Тема 1.2.Структура металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Понятие о структурообразовании металлов и сплавов. Понятие о сплаве, компоненте, фазе и системе. Структурные образования при кристаллизации сплавов: твердые растворы, механические смеси, химические соединения: условия образования и свойства. Кристаллизация сплавов. Макроструктура и микроструктура металлов и сплавов. Методы исследования структуры металлов: металлографический, рентгеноструктурный и спектральный анализ. Назначение и сущность каждого анализа. Понятие об электронной микроскопии. Физические методы исследования и контроля качества металлов - методы неразрушающего контроля |  |
| Тема 1.3. Свойства металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Понятие об основных свойствах металла и сплавов : - механических свойствах - прочности, твердости, упругости, вязкости, пластичности, усталости, методах их испытания в зависимости от условий нагружения металла. Методы определения твердости. Испытание на прочность и построение диаграммы растяжения. Испытание на ударную вязкость; -физических свойствах - плотность, теплопроводность, тепловое расширение, электропроводность, температура плавлении, морозостойкость, теплоемкость, пористость; -химических свойствах – жаростойкость, кислотостойкость; -технологических свойствах – свариваемость, жидкотекучесть, обрабатываемость резанием, ковкость. |  |
|  | Практическое занятие № 4 «Испытание материалов на твердость» - Практическое занятие № 5 «Испытание образцов на растяжение» - Практическое занятие № 6 «Определение ударной вязкости материала» | 3 3 3 |
| Тема 1.4 Диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Две системы железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния железо-цементит /в упрощенном виде/; фазы в системе железо-цементит-феррит, цементит, аустенит, перлит, ледебурит; их краткие характеристики. Первичная и вторичная кристаллизация. Классификация железоуглеродистых сплавов в соответствии с диаграммой состояния железо-цементит: стали /доэвтектоидная, эвтектоидная и заэвтектоидная/ и белые чугуны /доэвтектический, эвтектический, и заэвтектический/. Диаграмма состояния железо-графит. Превращения в структуре сталей и чугунов при нагревании и охлаждении. Построение кривых охлаждения и нагревания. |  |
|  | - Практическое занятие № 7 «Термический анализ сплавов» | 3 |
|  | Самостоятельная работа по темам раздела 1: -Кристаллическое строение металлов. -Электронная микроскопия. -Испытания металлов на прочность. -Технологические свойства металлов. -Превращения в структуре сталей и чугунов при нагревании и охлаждении | 6 |
| Раздел 2 Классификация железоуглеродистых материалов |  | 27 |
| Тема 2.1.Чугуны | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Классификация чугунов: белые, серые, половинчатые, высокопрочные и ковкие. Их структура, получение, свойства и область применения. Влияние примесей на свойства чугунов. Маркировка чугунов по ГОСТу. Легированные чугуны, их виды, состав, свойства, область применения. Маркировка легированных чугунов. Область применения. |  |
|  | Практическое занятие № 8 «Исследование структуры углеродистых чугунов методом микроанализа» | 3 |
| Тема 2.2 Углеродистые стали | Содержание учебного материала | 3 |
|  | Виды конструкционных материалов и требования, предъявляемые к ним. Классификация углеродистых сталей. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали. Стали углеродистые конструкционные: обыкновенного качества и качественные. Назначение и свойства, маркировка сталей по ГОСТу. Область применения. |  |
|  | Практическое занятие № 9 «Исследование структуры углеродистых сталей в равновесном состоянии методом микроанализа» - Практическое занятие № 10 «Влияние скорости охлаждения на твердость углеродистой стали» - Практическое занятие № 11 «Закалка углеродистых сталей» - Практическое занятие № 12 «Отпуск углеродистой стали» | 3 3 3 3 |
| Тема 2.3 Легированные стали | Содержание учебного материала | 3 |
|  | Понятие "легирующий" элемент. Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Классификация легированных сталей по химсоставу, способу производства, качеству, структуре, назначению. Маркировка по ГОСТу. Область применения |  |
| Тема 2.4 Специальные стали | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Нержавеющие магнитные, с высоким электрическим сопротивлением, с заданные температурным коэффициентом линейного расширения, с заданным коэффициентом теплового расширения, с заданными упругими свойствами, с заданными износостойкими свойствами. Маркировка, химический состав, назначение. Область применения |  |
|  | Самостоятельная работа по темам раздела 2: -Влияние примесей на свойства чугунов. -Маркировка чугунов. -Углеродистые конструкционные стали. -Маркировка углеродистых сталей. -Влияние легирующих элементов на свойства стали. -Маркировка легированных сталей. -Маркировка специальных сталей | 6 |
| Раздел 3 Инструментальные материалы |  | 12 |
| Тема 3.1. Инструментальные углеродистые и легированные стали. Быстрорежущие стали | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Классификация инструментальных сталей по назначению и свойствам. Стали для режущего, мерительного инструмента и штампов, требования, предъявляемые к ним, марки по ГОСТу |  |
| Тема 3.2 Твердые и сверхтвердые инструментальные материалы | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Твердые и сверхтвердые сплавы. Виды и особенности производства. Химический состав и область применения литых и порошковых инструментальных твердых сплавов. Минералокерамические сплавы. Состав, технология приготовления. Маркировка и химический состав по ГОСТу, область применения |  |
|  | Самостоятельная работа по темам раздела 3: -Быстрорежущие высоколегированные стали. -Минералокерамические сплавы. -Маркировка твердых сплавов | 6 |
| Раздел 4 Термическая и химико-термическая обработка сплавов |  | 24 |
| Тема 4.1 Основы теории стали | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Термическая обработка, назначение, область применения и классификация. Превращения, происходящие в стали при нагреве. Рост зерна аустенита при нагреве. Превращения, происходящие в стали при охлаждении /при постоянной температуре и при непрерывном охлаждении с различной скоростью/. Образование перлита, сорбита, троостита и мартенсита |  |
| Тема 4.2 Технология термической обработки стали | Содержание учебного материала | 3 |
|  | Факторы, определяющие режим термической обработки. График термической обработки. Термическая обработка и диаграмма состояния сплавов. Особенности термической обработки чугуна. Отжиг, нормализация, закалка и отпуск, старение, обработка холодом, технология проведения и назначение для сталей и чугуна. Термическая обработка стали. Дефекты термической обработки стали и чугуна. Пути совершенствования методов термического упрочнения. Техника безопасности и пожарная безопасность при термической обработке стали и чугуна. |  |
| Тема 4.3 Химико-термическая обработка стали | Содержание учебного материала | 3 |
|  | Сущность и назначение химико-термической обработки металлов. Процессы, протекающие при химико-термической обработке, диссоциация, адсорбция, диффузия. Виды химико-термической обработки: цементация, азотирование, цианирование и нитроцементация стали, сущность и назначение. Стали, применяемые для различных видов химико-термической обработки. Диффузионная металлизация, насыщение металлами и неметаллами /алюминием, хромом, кремнием/. Сущность и назначение данных процессов. Техника безопасности и пожарная безопасность при химико-термической обработке сталей и чугунов |  |
| Тема 4.4 Коррозия металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Понятие о коррозии металлов. Типы коррозии: химическая , электрохимическая. Способы защиты металлов и сплавов от коррозии: лакокрасочные покрытия, неметаллические покрытия, металлические покрытия, легирование, электрохимическая защита |  |
|  | Самостоятельная работа по темам раздела 4: -Рост зерна аустенита при нагреве. -Особенности термической обработки чугуна. -Диффузионная металлизация. -Неметаллические покрытия сплавов от коррозии. | 6 |
| Раздел 5 Цветные металлы и сплавы |  | 13 |
| Тема 5.1 Медь и ее сплавы | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Свойства и область применения меди. Сплавы на основе меди: латуни и бронзы, их состав, назначение и марки по ГОСТу. Термическая обработка латуней и бронз. |  |
| Тема 5.2. Алюминий и его сплавы | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Алюминий, его свойства, маркировка по ГОСТу и область применения. Сплавы алюминия деформируемые, упрочняемые и неупрочняемые термической обработкой. Дюралюмины и сплавы для поковок. Маркировка и химический состав по ГОСТу. Термическая обработка. Литейные алюминиевые сплавы, их маркировка и химический состав по ГОСТу. Силумины, модифицирование силуминов и термическая обработка Спекаемые алюминиевые сплавы /САС/ и алюминиевые порошки /САП/ |  |
| Тема 5.3 Титан и его сплавы. Антифрикционные мате риалы | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Свойства чистого титана и область применения. Сплавы на основе титана, их назначение и марки по ГОСТу. Назначение антифрикционные сплавов и требования, предъявляемые к ним. Виды антифрикционных сплавов: баббиты, сплавы на медной, алюминиевой, свинцовой и цинковой основах, антифрикционные чугуны. Структура, состав, свойства, применение и марки по ГОСТу |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося по темам раздела 5: -Берилливая бронза и ее свойства. -Термическая обработка алюминиевых сплавов. -Баббиты ,их свойства и применение | 6 |
| Раздел 6 Неметаллические конструкционные материалы и порошковая металлургия |  | 14 |
| Тема 6.1 Пластмассы и способы получения изделий из них | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Пластмасса как конструкционный материал. Основные свойства пластмасс. Простые и сложные пластмассы. Пластмассы термореактивные и термопластичные, их состав, свойства и применение. Основы конструирования заготовок из пластмасс. Автоматизация технологической подготовки производства при выборе заготовок. Способы изготовления изделий из пластмасс: свободное литье, горячее прессование, литье под давлением, экструзия /выдавливание/ и другие. Техника безопасности и пожарная безопасность при производстве изделий из пластмасс |  |
| Тема 6.2 Порошковая металлургия | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Общие сведения о производстве деталей из металлических порошков. Роль порошковой металлургии в современной науке и технике. Исходные материалы. Методы получения металлических порошков. Способы производства спеченных изделий, их свойства |  |
| Тема 6.3 Композиционные материалы | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Композиционные материалы, их компоненты. Классификация композиционных материалов, карбоволокниты, бороволокниты и др., их состав, свойства и применение. Способы получения |  |
| Тема 6.4 Общие сведения о резиновых и древесных материалах | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Резиновые материалы: состав и классификация резин. Физико-механические свойства резин и их применение. Древесные материалы, их разновидность и область применения. Экономическая эффективность внедрения в производство новых материалов. Лакокрасочные материалы, состав, виды, свойства и область применения |  |
|  | Самостоятельная работа обучающегося по темам раздела 6: -Способы изготовления различных изделий из пластмассы. -Способы производства спеченных изделий. -Бороволлокниты их состав,свойства и применение | 6 |
| Раздел 7 Применение материалов в производстве |  | 8 |
| Тема 7.1 Выбор конструкционных материалов | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Требования предъявляемые к основному металлу. Принципы выбора материалов в сварочном и машиностроительном производствах для изготовления различных конструкций ,деталей. |  |
|  | - Практическое занятие № 13 «Классификация, маркировка и применение конструкционных материалов» | 4 |
|  | Самостоятельная работа по темам раздела 7: -Изготовление двухслойной стали,ее применение. -Материалы применяемые для изготовления несущих конструкций:балок,стоек . Дифференцированный зачет | 10 |
| Всего: |  | 122 |

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории материаловедения.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- твердомер, микроскоп, образцы различных материалов, шлифы;

- инструменты - линейка, угольник;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект плакатов;

Технические средства обучения:

 компьютер с выходом в сеть Интернет;

- мультимедийное проекционное оборудование;

- телевизор и DWD- плеер;

 учебные фильмы;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Моряков О.С. Материаловедение. – М.: Академия, 2018.

2. Черепахин А.А. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2006.

Дополнительные источники:

1. Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение для технических колледжей: Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2008.

2. Материаловедение: Учебник для СПО. / Адаскин А.М. и др. Под ред. Соломенцева Ю.М. – М.: Высш. шк., 2006.

3. Материаловедение: Учебник для СПО. / Под ред. Батиенко В.Т. – М.: Инфра-М, 2006.

3. Основы материаловедения (металлообработка): Учеб. пособие для НПО. / Заплатин В.Н. – М.: Академия, 2008.

4. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2008.

5. Солнцев Ю.П. Материаловедение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2007.

6. Справочник по конструкционным материалам. / Под ред. Арзамасова Б.Н. – М.: МГТУ им. Баумана, 2009.

7. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение: Учебник для СПО. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009.

8. Журнал:»Материаловедение».

Интернет – ресурсы:

http://materialu-adam.blogspot.com –литература по материаловедению;

http://lib-bkm.ru/load/2 - библиотека машиностроителя

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Обучение по учебной дисциплине «Материаловедение» завершается промежуточной аттестацией, в форме экзамена.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; Знать: - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; - классификацию и способы получения композиционных материалов; - принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве; - строение и свойства металлов, методы их исследования; - классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения | экспертная оценка защиты лабораторной работы выполнения практического задания устный опрос, тестирование, зачёт, ##### контрольная работа, устный экзамен. |