ГБПОУ «Павловский автомеханический  техникум им. И.И.Лепсе»

Фонды оценочных средств

по программе общепрофессиональной  дисциплины

ОП.04 Материаловедение

основной профессиональной образовательной программы

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

базовой	 подготовки

# I. Паспорт ФОС

## 1.1. Область применения

ФОС  предназначен для проверки результатов освоения профессиональной дисциплины ОП.04 «Материаловедение»  основной профессиональной образовательной программы  по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Комплект контрольно- оценочных средств позволяет оценивать:

    - Освоение умения и усвоенные знания:

| Профессиональная компетенция | Уметь | Знать | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения | Средства проверки ( темы, условия их выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. ПК1.2.Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. ПК1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. ПК 2.2.Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. ПК2.3.Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. | -выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; -выбирать способы соединения материалов; -обрабатывать детали из основных материалов. | -строение и свойства машиностроительных материалов; -методы оценки свойств машиностроительных материалов; -области применения материалов; -классификацию и маркировку основных материалов; -методы защиты от коррозии; - способы обработки материалов. | - Zoom конференция; - письменные проверочные работы; - задания на выполнение творческих работ, презентаций; - онлайн-олимпиады. -ежеурочная онлайн-беседа в группе «Материаловедение» в ВК | ЛР « Испытание на твердость по Бринеллю» ЛР «Испытание на твердость по Роквеллу» ЛР «Термический метод исследования» ЛР «Испытание на ударную вязкость» Тема Конструкционные материалы Тема Термическая и химико – термическая обработка металлов и сплавов. |

## Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины

При оценивании освоения программы учебной дисциплины применяются следующие формы текущего контроля знаний: устный опрос;  письменный опрос; контрольная работа; тестирование; выполнение и защита лабораторных работ;  решение задач, упражнений.

Материалы для проведения дифференцированного зачета (ДЗ) составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины и охватывает ее наиболее актуальные разделы и темы. Они должны целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний.

Материалы для проведения ДЗ разрабатываются преподавателем дисциплины и обсуждаются на заседаниях ПЦК и утверждаются заместителем директора.

При проведении дифференцированного зачета (ДЗ), уровень подготовки студентов оценивается по пятибалльной системе.

Дифференцированный зачет по дисциплине «Материаловедение» проводится в письменной форме по вопросам изученного материала с проведением практических заданий по расшифровке марок сплавов.

К ДЗ допускаются обучающиеся, полностью выполнившее все лабораторные работы и практические задания по дисциплине «Материаловедение».

Форма проведения промежуточной аттестации в начале соответствующего семестра доводится до сведения студентов.

ДЗ принимается, преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине.

В критерии оценки уровня обучающихся входят:

- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине;

- умения использовать  теоретические знания при выполнении практических задач;

- обоснованность, четкость краткость изложения ответа.

Оценка, полученная на ДЗ, заносится преподавателем в зачетную книжку (кроме неудовлетворительной) и зачетную ведомость (в том числе и неудовлетворительную). Полученная оценка на экзамене за данный  семестр  является определяющей независимо  от  полученных  в  семестре  оценок  текущего контроля по дисциплине.

Итоговая оценка на ДЗ, может определяться как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по завершении изучения соответствующей дисциплины. Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления, но не ниже той оценки, которая получена на экзамене.

В случае академической задолженности (не сдаче ДЗ) по завершении всех экзаменов студенту предоставляется возможность пересдачи. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определяются образовательным учреждением в соответствующих локальных актах.

### Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении учебной дисциплины:

| ОП | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОП.04 Материаловедение | Дифференцированный зачет |

# 2. Комплект материалов для оценки

# освоенных умений и усвоенных знаний

# по ОП.04  Материаловедение

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА

Количество вариантов 1

Условия выполнения задания  Обучающийся выполняет аттестационное задание в специализированном кабинете «Материаловедение». Кабинет оснащен учебно-методическими пособиями. Кабинет соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Задание на дифференцированный зачет

# ОП.04  Материаловедение

Количество вариантов 2

Условия выполнения задания  Обучающийся выполняет аттестационное задание в специализированном кабинете «Материаловедения, технологического оборудования и оснастки, технологии обработки материалов». Кабинет оснащен учебно-методическими пособиями. Кабинет соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

| Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- |
| 1 вариант |
| 1. Явление, при котором вещества, состоящие из одного и того же элемента, имеют разные свойства, называется: | 1.Аллотропией 2.Кристаллизацией 3.Сплавом 4.Металлом |
| 2. Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется: | 1.Металлом 2.Сплавом 3.Кристаллической решеткой 4.Сложным веществом |
| 3.Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется: | 1.Удельным весом 2.Теплоемкостью 3.Тепловое (термическое) расширение 4. Весом нетто |
| 4.Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется: | 1.Теплоемкостью 2.Плавлением 3.Тепловое расширение 4.Тепловое сужение |
| 5.Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется: | 1.Жаростойкостью 2.Жаропрочностью 3.Коррозией 4.Прочностью |
| 6.Механические свойства металлов это: | 1.Кислотостойкость и жаростойкость 2.Твердость и прочность 3.Теплоемкость и плавление 4.Электропроводность и цвет |
| 7.Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется: | 1.Упругостью 2.Прочностью 3.Пластичностью 4.Твердость |
| 8.Какой греческой буквой обозначается предел прочности? | 1.σ («сигма») 2.ψ («пси») 3.τ («тау») 4.α («альфа») |
| 9.Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется: | 1.Упругостью 2.Пределом прочности 3.Пластичностью 4.Твердость |
| 10.Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого либо тела, называется: | 1.Твердостью 2.Пластичностью 3.Упругостью 4.Пластичность |
| 11.Для переработки на сталь идет: | 1.Литейный чугун 2.Передельный чугун 3.Доменные ферросплавы 4.Ковкий чугун |
| 12.Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется: | 1.Чугун 2.Сталь 3.Латунь 4.Алюминиевый сплав |
| 13.«Вредные» примеси в сталях, это: | 1.Сера и фосфор 2.Марганец и кремний 3.Железо и углерод 4.Марганец и углерод |
| 14.Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют: | 1.Сталь 85 2.Ст.7 3.У8А 4.Сталь 20А |
| 15.Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4? | 1.Количество углерода 0,4% 2.Номер стали 3.Количество примесей 4.Количество железа |
| 16.Какая из этих сталей легированная? | 1.У7А 2.Сталь 45сп 3.38ГН2Ю2 4. Сталь 45 |
| 17.Какая из этих сталей полуспокойная? | 1.Сталь 85пс 2.Сталь 45сп 3.Сталь 55кп 4.Сталь 2кп |
| 18.Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют: | 1.У7А 2.Сталь 45 пс 3.Ст.1 4 30ХГС |
| Практическое задание. Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. | Приложение (карточка с марками сталей) |
| 2 вариант |  |
| 1.Какая из этих сталей относится к быстрорежущим? | 1.9ХС 2.Р18 3.55С2 4.30Х13 |
| 2.Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это | 1.Закалка 2.Нормализация 3.Отжиг 4.Отпуск |
| 3.Нагревание изделие до определенной температуры, выдержка и быстрое охлаждение с помощью охлаждающей среды, это | 1.Закалка 2.Отжиг 3.Нормализация 4.Отпуск |
| 4.Неравномерное распределение химических элементов, составляющих сталь, по всему объему изделия, называется | 1.Нормализация 2.Ликвация 3.Обезуглероживание 4.Наклеп |
| 5.Нагревание стального изделия в среде легко отдающей углерод (древесный уголь), это | 1.Азотирование 2.Цементация 3.Алитирование 4.Нитроцементация |
| 6.Одновременное насыщение поверхности стального изделия углеродом и азотом, это | 1.Цианирование 2.Цементация 3.Азотирование 4.Нитроцементация |
| 7.Силумины - это | 1.Сплавы алюминия 2.Сплавы магния 3.Сплавы меди 4.Сплавы железа |
| 8.Бронзы - это | 1.Сплавы алюминия 2.Сплавы меди 3.Сплавы магния 4.Сплавы железа |
| 9.Латуни – это | 1.Сплавы магния с алюминием 2.Сплавы алюминия с кремнием 3.Сплавы меди с цинком 4.Сплавы железа с углеродом |
| 10.Доэвтектоидная сталь содержит углерода: | 1.0,02-2,14% 2.0,02-0,8% 3.0,8-2,14% 4.2,14-6,67% |
| 11.Эвтектоидная сталь имеет структуру: | 1.Перлит 2.Ледебурит 3.Цементит+перлит 4.Аустенит |
| 12.Эвтектоидный чугун имеет структуру: | 1.Перлит 2.Ледебурит 3.Цементит+перлит 4.Аустенит |
| 13.Свойства металлов и сплавов, характеризующие способность подвергаться обработке в холодном и горячем состояниях, называются … | 1.Технологическими 2.Физическими 3.Механическими 4.Химическими |
| 14.У углеродистой конструкционной стали обыкновенного качества, поставляемой по химическому составу, впередимаркировки ставится буква | 1.А 2.Б 3.Буква не пишется 4.В |
| 15.Коррозионностойкие (хромистые) стали содержат хрома не менее … | 1. 3% 2. 7% 3. 10% 4. 13% |
| 16.К сталям и сплавам с особыми физическими и химическими свойствами относится … | 1.Быстрорежущая 2.Магнитная 3.Инструментальная 4.Аустенитная |
| 17.В маркировке легированных сталей буквой Ф обозначают … | 1.Фосфор 2.Ванадий 3.Вольфрам 4.Магний |
| 18.К механическим свойствам металлов и сплавов относится: | 1.Свариваемость 2.Пластичность 3.Плотность 4.Тепловое расширение |
| Практическое задание. Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. | Приложение (карточка с марками сталей) |

Практическое задание (12 вариантов)

| Карточка №1. Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 4ХВ2С 2) 50Н 3) 35 4) 35Г2С 5) ВСт4пс 6) 12Х18Н10Т 7) Сталь 75 8) Т30К4 9) 9ХФ 10) У12А | Карточка №2 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) ВК6 2) Сталь 30 3) АЛ9 4) АК4 5) Т5К10 6) 20ХГСФЛ 7) 70С2А 8) 4Х2НМФ 9) Сталь15А 10) 40Х13 |
| --- | --- |
| Карточка №3 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 12ХН2А 2) БСт3пс 3) 30ХГСА 4) У10А 5) 12Х18Н 6) Р6К2 7) ВСт3пс 8) ТТ7К12 9) 40ХМ 10) 55С2ВА | Карточка №4 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) Р6М5 2) У13А 3) 12Х18Н9 4) БСт3кп 5) ШХ9 6) Т15К6 7) Х12Ф1 8) АК4 9) 70 10) Д16Т |
| Карточка №5 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) Ст2пс 2) Сталь 40 3) 40ХВ 4) 20Х 5) Сталь 20А 6) ТТ5К12 7) ХВСГ 8) 95Х18 9) ШХ9 10) 30ХГСА | Карточка №6 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 95Х18 2) Х20Н80 3) Сталь 85 4) Р18 5) У12 6) 79НМ 7) 35ГС 8) БСт0 9) 30ХГСА 10) БСт0пс |
| Карточка №7 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 20ХНГР 2) У7 3) З18К5Ф2 4) 79ХНМ 5) БСт0 6) 35ГС 7) Ст6пс 8) 35Г2С 9) 4ХС 10) Т5К10 | Карточка №8 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 11ХФ 2) У8 3) 12Х13 4) Р18 5) Х20Н 6) Сталь 85 7) ШХ15СГ 8) Сталь 50А 9) Ст3пс 10) 50ХФА |
| Карточка №9 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) У8А 2) 55С2ВА 3) Р9К10 4) 10кп 5) БСт3 6) Х12Ф1 7) Сталь 35 8) ШХ9 9) Т15К6 10) 5ХНМ | Карточка №10 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 4Х5МФ1С 2) 3Х2В8Ф 3) ВК10 4) ТТ20К9 5) У13А 6) ХВСГ 7) 11ХФ 8) 09Х14Н16Б 9) 40Х10С2М 10) Х16Н40М5Д3Т3Ю |
| Карточка №11Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 06ХН28МДТ 2) 15Х25Т 3) 40Х13 4) ШХ15СГ 5) Сталь 85 6) 20ХГНР 7) 18ХГТ 8) АК6 9) АК8 10) ВК6 | Карточка №12 Расшифровать марку материала, указав ее название, ГОСТ, химический состав, примеси, термическую обработку и применение. 1) 30ХГСНА 2) 40ХН 3) 38ХН3МФА 4) 40ХГТР 5) У7 6) Р18 7) Сталь35 8) БСт6 9) ШХ9 10) ВК8 |

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Эталоны ответов и критерии оценки

Эталон ответов ОП.04 Материаловедение

для студентов специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»

| № Вопроса | Ответ |
| --- | --- |
| 1 вариант |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| 10 | 1 |
| 11 | 2,3 |
| 12 | 2 |
| 13 | 1 |
| 14 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 3 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 2 вариант |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13 | 1 |
| 14 | 3 |
| 15 | 4 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |

Критерии оценки:

18-17 верных ответов + выполненное практическое задание - оценка “5”

16-10 верных ответов + выполненное практическое задание - оценка “4”

9 верных ответов + выполненное практическое задание - оценка “3”

# Text boxes

«Утверждаю»

Зам. директора по ПССЗ

______________ Богданова Н.А.

«     ___»		2022г.