ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по профессиональному модулю

ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА)

ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по профессии СПО

15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 г. №50 и рабочей программы ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

Разработчики:  Козлов  Василий Анатольевич-преподаватель спецдисциплин ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе;

Волков Роман Александрович- мастер производственного обучения ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе;

Бородин Денис Анатольевич-мастер производственного обучения.

- ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

  - Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом».

- ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Элемент модуля

Форма контроля и оценивания

Промежуточная аттестация1

Текущий контроль2

МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Экзамен

- Наблюдение и оценка выполнения практических работ

- Контроль выполнения самостоятельных работ

- Тестирование

- Контроль расшифровки сварочных материалов для сварки (наплавки, резки) по индивидуальным карточкам

- Тематический диктант

- Контрольная работа

УП.02.01. Учебная практика

Дифференцированный

зачет

- Наблюдение и оценка выполнения работ на учебной практике

ПП.02. 01. Производственная практика

Дифференцированный

зачет

- Наблюдение и оценка выполнения практических работ на производственной практике.

ПМ.02.ЭК

Экзамен квалификационный

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

  - Профессиональные и общие компетенции:

Профессиональные и общие компетенции

Показатели оценки результата

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.

- Чтение чертежей.

- Знание основных типов, конструктивных элементов и размеров сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах.

- Знание основных групп и марок материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом.

- Знание сварочных материалов для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

- Знание техники и технологии ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва.

- Знание причин возникновения дефектов сварных швов, способов их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке плавящимся покрытым электродом.

- Работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

- Умение настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

- Умение выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва.

- Умение организации безопасного выполнения электросварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.

- Умение устранять деформации и дефекты сборки и сварки.

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва

- Чтение чертежей.

- Знание основных типов, конструктивных элементов и размеров сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах.

- Знание основных групп и марок материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом.

- Знание сварочных материалов для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

- Знание техники и технологии ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва.

- Знание причин возникновения дефектов сварных швов, способов их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке плавящимся покрытым электродом.

- Работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

- Умение настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

- Умение выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва.

- Умение организации безопасного выполнения электросварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.

- Умение устранять деформации и дефекты сборки и сварки.

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей.

- Чтение чертежей.

- Знание основных типов, конструктивных элементов и размеров сварных соединений, выполняемых ручной дуговой наплавкой плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах.

- Знание основных групп и марок материалов, свариваемых ручной дуговой наплавкой плавящимся покрытым электродом.

- Знание наплавочных материалов для ручной дуговой наплавки плавящимся покрытым электродом.

- Знание техники и технологии ручной дуговой наплавки плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва.

- Знание причин возникновения дефектов сварных швов, способов их предупреждения и исправления при ручной дуговой наплавке плавящимся покрытым электродом.

- Работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой наплавки плавящимся покрытым электродом.

- Умение настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой наплавки плавящимся покрытым электродом.

- Умение выполнять наплавку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва.

- Умение организации безопасного выполнения электросварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.

- Умение устранять деформации и дефекты наплавки.

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.

- Чтение чертежей.

- Знание основных типов, конструктивных элементов и размеров сварных соединений, выполняемых ручной дуговой резкой плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах.

- Знание основных групп и марок материалов, свариваемых ручной дуговой резкой плавящимся покрытым электродом.

- Знание сварочных материалов для ручной дуговой резки плавящимся покрытым электродом.

- Знание техники и технологии ручной дуговой резки плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва;

- Знание основы дуговой резки.

- Знание причин возникновения дефектов сварных швов, способов их предупреждения и исправления при ручной дуговой резке плавящимся покрытым электродом.

- Работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой резки плавящимся покрытым электродом.

- Умение настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой резки плавящимся покрытым электродом.

- Умение выполнять резку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва.

- Умение организации безопасного выполнения электросварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.

- Умение устранять деформации и дефекты резки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

- Проявление активности, инициативности в процессе освоения профессиональной деятельности.

- Изложение сущности и социальной значимости будущей профессии.

- Участие в конкурсах профессионального мастерства.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

- Проявление организованности и самодисциплины.

- Выполнение точно в срок задач, поставленных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

- Самоанализ и коррекция результатов

собственной деятельности.

- Умение принимать решения в стандартных и нестандартны производственных ситуациях.

- Выполнение профессиональны задач качественно в поставленный срок.

- Осознание ответственности за результаты своей работы.

- Соблюдение действующих в организации правил внутреннего распорядка.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач

- Эффективный поиск необходимой информации.

- Использование различных источников, включая электронные.

- Анализ инноваций в области сварочного производства.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

- Использование информационно

коммуникационных технологий

профессиональной деятельности;

- Работа с различным прикладными программами;

- Использование различны источников, включая электронные,

- Анализ инноваций в области сварочного производства.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

- Выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности.

- Участие в планировании организации групповой работы.

- Взаимодействие между обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения.

- Выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности.

- Взаимодействие обучающимися, преподавателя и мастерами в ходе обучения.

  - В результате изучения профессионального модуля студент должен:

иметь практический опыт:

ПО1. проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки,

резки) плавящимся покрытым электродом;

ПО2. проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

ПО3. проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

ПО4. подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

ПО5. настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки)

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки;

ПО6. выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся

покрытым электродом различных деталей и конструкций;

ПО7. выполнения дуговой резки.

уметь:

У1. проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

У2. настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки,

резки) плавящимся покрытым электродом;

У3. выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных

положениях сварного шва;

У4. владеть техникой дуговой резки металла.

знать:

З1. основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений,

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся

покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;

З2. основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом;

З3. сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки,

резки) плавящимся покрытым электродом;

З4. технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся

покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных

положениях сварного шва;

З5. основы дуговой резки;

З6. причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения

и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся

покрытым электродом;

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (Оценка освоения междисциплинарных курсов)

  - Экзаменационные билеты для оценки освоения МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Общие требования к источникам питания для дуговой сварки.

- Вопрос: Необходимо произвести сварку стальных (Ст3) пластиндлинной 1300 мм. и толщиной 3 мм. встык.

Сделайте подбор материалов, инструментов и приспособлений.

Изобразите схематически последовательность наложения сварочного шва.

- Вопрос: Сварка низко и среднеуглеродистых сталей.

- Вопрос: Проведите сравнительный анализ технологических особенностей способов ведения электрода.

Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4 Рис.5 Рис.6

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Устройство сварочного поста для ручной дуговой сварки.

- Вопрос: Опишите технологию многодуговой наплавки крупногабаритных деталей цилиндрической формы с указанием наплавочного материала, параметров режима наплавки, оборудования, преимущества перед однодуговой наплавкой.

- Вопрос: Сварка низколегированных и среднелегированных сталей.

- Вопрос: В процессе сварки произошёл непровар корня шва. Предложите перечень мер, позволяющих предотвратить возникновение данного дефекта.

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Принадлежности и инструмент сварщика.

- Вопрос: Сущность и области применения ручной дуговой наплавки. Преимущества и недостатки.

- Вопрос: Сварка высоколегированных сталей.

- Вопрос: Сделайте сравнительный анализ технологических особенностей покрытых электродов марки МР-3 и УОНИ-13/45

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20_ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

УТВЕРЖДАЮ

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Правила охраны труда, при организации рабочего местаэлектросварщика

- Вопрос: Виды наплавки.

- Вопрос: Сварка меди.

- Вопрос: Расшифруйте условное обозначение электрода:

Э46 - ОЗС – 12 - 3,0УД2 ГОСТ 9466 - 75

Е 432(3) - Р12 ГОСТ 9467 - 75

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20_ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

УТВЕРЖДАЮ

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Индивидуальные защитные средства сварщика.

- Вопрос: Флюсы для наплавки. Материалы, для производства флюсов, виды флюсов, марки, области применения

- Вопрос: Сварка латуни.

- Вопрос: Выполните сравнительный анализ конструктивных и технологических особенностей двух источников питания сварочной дуги, представленных на рисунках.

Рис.1 Рис.2

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Сварочные трансформаторы, их классификация, устройство и принцип действия.

- Вопрос: Подготовка поверхностей под наплавку.

- Вопрос: Сварка бронз.

- Вопрос: Расшифруйте условное обозначение электрода:

Э46-АНО-4-3,0-УД2 ГОСТ 9466 - 75

Е 43 2 (3)-Р21 ГОСТ 9467 - 75

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Сварочные выпрямители, их классификация, устройство, принцип действия.

- Вопрос: Техника наплавки.

- Вопрос: Свойства и свариваемость чугуна.

- Вопрос: Произведите сравнительный анализ изображенных схематически способов газовой сварки труб.

Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Сварочные преобразователи. Их классификация, устройство и принцип действия.

- Вопрос: Этапы восстановления изношенных поверхностей.

- Вопрос: Трудности при сварке цветных металлов.

- Вопрос: Расшифруйте условное обозначение электрода:

Э46 - ОЗС-6 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466 - 75

Е 43 0 – РЖ23 ГОСТ 9467 – 75

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20_ г.

БИЛЕТ №9

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Обслуживание источников питания сварочной дуги.

- Вопрос: Выбор режима ручной дуговой сварки и наплавки

- Вопрос: Виды холодной сварки чугуна.

- Вопрос: Предложите порядок наложения сварных швов при сварке узла строительной фермы, изображённой на рисунке, с учётом снижения напряжений и деформаций после сварки.

Рис.1

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20_ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Основные сведения о сварочной проволоке.

- Вопрос: Общая характеристика процесса наплавки. Свойства наплавленного слоя.

- Вопрос: Дуговая сварка чугуна с проставлением прихваток.

- Вопрос: Предложите порядок наложения сварных швов при сварке резервуара, изображённого на рисунке, с учётом снижения напряжений и деформаций после сварки.

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20 г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Классификация сварочных электродов по назначению и толщине покрытия.

- Вопрос: Порошковая проволока. Зернистые порошки. Твердые сплавы для наплавки.

- Вопрос: Дуговая сварка чугуна без проставления прихваток.

- Вопрос: Проанализируйте порядок наложения сварных швов на рисунках. Выберите рисунок, на котором изображена более рациональная последовательность наложения сварных швов. Обоснуйте свой выбор.

Рис.1 Рис.2 Рис.3

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Классификация сварочных электродов толщине покрытия и роду и полярности тока.

- Вопрос: Подготовка дефектных участков изделий под дуговую наплавку.

- Вопрос: Сварка чугуна цветными и комбинированными электродами.

- Вопрос: Расшифруйте условное обозначение электрода:

Э85 - УОНИ-13/85 - 2,0 – ЛМ1 ГОСТ 9466 - 75

Е - 12Г2СМ – 2 – БР46 ГОСТ 9467 – 75

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20_ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Классификация сварочных электродов по покрытиям и допустимым пространственным положениям.

- Вопрос: Техника и технология выполнения наплавки плоских деталей покрытыми электродами.

- Вопрос: Горячая сварка чугуна.

- Вопрос: Расшифруйте условное обозначение электрода:

Э46 - ОЗС-6 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466 - 75

Е 43 0 – РЖ23 ГОСТ 9467 – 75

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20_ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Функции покрытий электродов.

- Вопрос: Плазменно-дуговая резка.

- Вопрос: Сварка высокопроизводительными покрытыми электродами.

- Вопрос: Предложите порядок наложения сварных швов при сварке узла строительной фермы с учётом снижения напряжений и деформаций после сварки. Узел изображён на рисунке.

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Характеристика электродов с кислым покрытием.

- Вопрос: Электродуговая резка металлов.

- Вопрос: Сварка сдвоенным электродом и гребенкой электродов.

- Вопрос: Выполните сравнительный анализ конструктивных и технологических особенностей двух источников питания сварочной дуги, представленных на рисунках.

Рис.1 Рис.2

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Характеристика электродов с рутиловым покрытием.

- Вопрос: Наплавка соединений в различных положениях шва.

- Вопрос: Сварка с глубоким проплавлением и трехфазной дугой.

- Вопрос: Произведите сравнительный анализ представленных способов разделки кромок арматурных стержней. Определите недостающие значения

Рис.1 Рис.2

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20_ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Характеристика электродов с основным покрытием.

- Вопрос: Требования безопасной работы при резке и сварке сталей, чугуна и цветных металлов.

- Вопрос: Сварка лежачим электродом.

- Вопрос: Расшифруйте условное обозначение электрода:

Э60 - ВСЦ-60 - 4,0 – ЛС2 ГОСТ 9466 - 75

Е - 11ГНМ – 3 – Ц14 ГОСТ 9467 – 75

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Характеристика электродов с целлюлозным покрытием.

- Вопрос: Проволока и прутки для наплавки.

- Вопрос: Сварка наклонным электродом.

- Вопрос: Произведите сравнительный анализ конструкции и функциональных возможностей электродержателей, изображённых на рисунках.

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Условное обозначение электродов.

- Вопрос: Электроды для наплавки.

- Вопрос: Безогарковая сварка.

- Вопрос: Произведите сравнительный анализ технологических особенностей способов резки металла, представленных на рисунках.

Рис.1 Рис.2

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Сварочная дуга, ее характеристика и классификация.

- Вопрос: Лента для наплавки.

- Вопрос: Выбор режима ручной дуговой сварки.

- Вопрос: Произведите сравнительный анализ способов резки металла, представленных на рисунках.

Рис.1 Рис.2

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20_ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Строение сварочной дуги.

- Вопрос: Поверхностная и разделительная электродуговая резка

- Вопрос: Воздушно-дуговая резка металлов.

- Вопрос: Составьте последовательность операций при сварке монтажного стыка подкрановой балки, изображённой на рисунке.

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Технологические характеристики дуги.

- Вопрос: Оборудование для дуговой наплавки.

- Вопрос: Плазменная сварка.

- Вопрос: Составьте последовательность действий при сварке стыков прокатных балок.

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Условия зажигания и устойчивость горения дуги.

- Вопрос: Инструкционно - технологические карты.

- Вопрос: Свойства и свариваемость чугуна.

- Вопрос: Составьте последовательность операций при сварке стыка колонны Н- образного сечения.

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Техника наплавки швов.

- Вопрос: Проведите сравнительный анализ эффективности дуговой наплавки пучком электродов и обычным плавящимся электродом. Сделайте вывод.

- Вопрос: Режимы и технологические приемы разделительной и поверхностной воздушно-дуговой резки

- Вопрос: Расшифруйте условное обозначение электрода:

Э85 – НИАТ-3М - 5,0 – ЛД2 ГОСТ 9466 - 75

Е - 13Г1ХМ – 0 - Б20 ГОСТ 9467 – 75

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ ПАМТ им. И.И.Лепсе

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Вопрос: Марки и типы электродов.

- Вопрос: Виды износа, которым подвергаются изделия в процессе эксплуатации.

- Вопрос: Техника сварки латуни

- Вопрос: Предложите порядок наложения сварных швов при сварке узла строительной фермы, изображённой на рисунке, с учётом снижения напряжений и деформаций после сварки.

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

ГБПОУ «Павловский автомеханический техникум им. И.И.Лепсе»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе

____________А.В.Иванова

«___»_____________ 20__ г.

Перечень вопросов к экзамену

УТВЕРЖДАЮ

Дисциплина МДК.02.01. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

Профессия15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

- Общие требования к источникам питания для дуговой сварки.

- Необходимо произвести сварку стальных (Ст3) пластин длинной 1300 мм. итолщиной 3 мм. встык.

Сделайте подбор материалов, инструментов и приспособлений.

Изобразите схематически последовательность наложения сварочного шва.

- Сварка низко и среднеуглеродистых сталей.

- Проведите сравнительный анализ технологических особенностей способов ведения электрода.

- Устройство сварочного поста для ручной дуговой сварки.

- Опишите технологию многодуговой наплавки крупногабаритных деталей цилиндрической формы с указанием наплавочного материала, параметров режима наплавки, оборудования, преимущества перед однодуговой наплавкой.

- Сварка низколегированных и среднелегированных сталей.

- В процессе сварки произошёл непровар корня шва. Предложите перечень мер, позволяющих предотвратить возникновение данного дефекта.

- Принадлежности и инструмент сварщика.

- Сущность и области применения ручной дуговой наплавки. Преимущества и недостатки.

- Сварка высоколегированных сталей.

- Сделайте сравнительный анализ технологических особенностей покрытых электродов

- Правила охраны труда, при организации рабочего места электросварщика

- Виды наплавки.

- Сварка меди.

- Расшифруйте условное обозначение электрода

- Индивидуальные защитные средства сварщика.

- Флюсы для наплавки. Материалы, для производства флюсов, виды флюсов, марки, области применения

- Выполните сравнительный анализ конструктивных и технологических особенностей двух источников питания сварочной дуги, представленных на рисунках.

- Сварка латуни.

- Сварочные трансформаторы, их классификация, устройство и принцип действия.

- Подготовка поверхностей под наплавку.

- Сварка бронз.

- Расшифруйте условное обозначение электрода

- Сварочные выпрямители, их классификация, устройство, принцип действия.

- Техника наплавки.

- Свойства и свариваемость чугуна.

- Произведите сравнительный анализ изображенных схематически способов газовой сварки труб.

- Сварочные преобразователи. Их классификация, устройство и принцип действия.

- Этапы восстановления изношенных поверхностей.

- Трудности при сварке цветных металлов.

- Расшифруйте условное обозначение электрода

- Обслуживание источников питания сварочной дуги.

- Выбор режима ручной дуговой сварки и наплавки

- Виды холодной сварки чугуна.

- Предложите порядок наложения сварных швов при сварке узла строительной фермы, изображённой на рисунке, с учётом снижения напряжений и деформаций после сварки.

- Основные сведения о сварочной проволоке.

- Общая характеристика процесса наплавки. Свойства наплавленного слоя.

- Дуговая сварка чугуна с проставлением прихваток.

- Предложите порядок наложения сварных швов при сварке резервуара, изображённого на рисунке, с учётом снижения напряжений и деформаций после сварки.

- Классификация сварочных электродов по назначению и толщине покрытия.

- Порошковая проволока. Зернистые порошки. Твердые сплавы для наплавки.

- Дуговая сварка чугуна без проставления прихваток.

- Проанализируйте порядок наложения сварных швов на рисунках. Выберите рисунок, на котором изображена более рациональная последовательность наложения сварных швов. Обоснуйте свой выбор.

- Классификация сварочных электродов толщине покрытия и роду и полярности тока.

- Подготовка дефектных участков изделий под дуговую наплавку.

- Сварка чугуна цветными и комбинированными электродами.

- Расшифруйте условное обозначение электрода

- Классификация сварочных электродов по покрытиям и допустимым пространственным положениям.

- Техника и технология выполнения наплавки плоских деталей покрытыми электродами.

- Горячая сварка чугуна.

- Расшифруйте условное обозначение электрода:

- Функции покрытий электродов.

- Плазменно-дуговая резка.

- Сварка высокопроизводительными покрытыми электродами.

- Характеристика электродов с кислым покрытием.

- Характеристика электродов с рутиловым покрытием.

- Предложите порядок наложения сварных швов при сварке узла строительной фермы с учётом снижения напряжений и деформаций после сварки. Узел изображён на рисунке.

- Электродуговая резка металлов.

- Сварка сдвоенным электродом и гребенкой электродов.

- Выполните сравнительный анализ конструктивных и технологических особенностей двух источников питания сварочной дуги, представленных на рисунках.

- Наплавка соединений в различных положениях шва.

- Сварка с глубоким проплавлением и трехфазной дугой.

- Произведите сравнительный анализ представленных способов разделки кромок арматурных стержней. Определите недостающие значения

- Характеристика электродов с основным покрытием.

- Требования безопасной работы при резке и сварке сталей, чугуна и цветных металлов.

- Сварка лежачим электродом.

- Расшифруйте условное обозначение электрода.

- Характеристика электродов с целлюлозным покрытием.

- Проволока и прутки для наплавки.

- Сварка наклонным электродом.

- Произведите сравнительный анализ конструкции и функциональных возможностей электродержателей, изображённых на рисунках.

- Условное обозначение электродов.

- Электроды для наплавки.

- Безогарковая сварка.

- Произведите сравнительный анализ технологических особенностей способов резки металла, представленных на рисунках.

- Сварочная дуга, ее характеристика и классификация.

- Лента для наплавки.

- Выбор режима ручной дуговой сварки.

- Произведите сравнительный анализ способов резки металла, представленных на рисунках.

- Строение сварочной дуги.

- Поверхностная и разделительная электродуговая резка

- Воздушно-дуговая резка металлов.

- Составьте последовательность операций при сварке монтажного стыка подкрановой балки, изображённой на рисунке.

- Технологические характеристики дуги.

- Оборудование для дуговой наплавки.

- Плазменная сварка.

- Составьте последовательность действий при сварке стыков прокатных балок.

- Условия зажигания и устойчивость горения дуги.

- Инструкционно - технологические карты.

- Свойства и свариваемость чугуна.

- Составьте последовательность операций при сварке стыка колонны

Н- образного сечения.

- Техника наплавки швов.

- Проведите сравнительный анализ эффективности дуговой наплавки пучком электродов и обычным плавящимся электродом. Сделайте вывод.

- Режимы и технологические приемы разделительной и поверхностной воздушно-дуговой резки

- Расшифруйте условное обозначение электрода

- Марки и типы электродов.

- Виды износа, которым подвергаются изделия в процессе эксплуатации.

- Техника сварки латуни

- Предложите порядок наложения сварных швов при сварке узла строительной фермы, изображённой на рисунке, с учётом снижения напряжений и деформаций после сварки.

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

Оцениваются следующие показатели:

- оценка «отлично» - студент обладает глубокими и прочными знаниями программного материала; уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; при ответах на все три вопроса демонстрирует исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение; опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные теоретические положения с практической деятельностью сварщика; правильно формулирует понятия и закономерности по вопросам; свободно владеет системой понятий, характеризующих технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами; использует примеры из дополнительной литературы и практики; делает выводы и обобщения.

- оценка «хорошо» - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; не допускает существенных неточностей в формулировании понятий; увязывает усвоенные знания с практической деятельностью сварщика; владеет системой понятий, характеризующихтехнику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами; его ответ представляет грамотное изложение учебного материала по существу; два вопроса освещены полностью или один вопрос освещён полностью, а два других доводятся до логического завершения при наводящих вопросах преподавателя; делает выводы и обобщения.

- оценка «удовлетворительно» - студент по существу излагает материал, опираясь на знания только основной литературы; имеет общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных положений; допускает несущественные ошибки и неточности; испытывает затруднения в практическом применении знаний; затрудняется в приведении примеров, подтверждающих теоретические положения; затрудняется в формулировании выводов и обобщений; частично владеет системой понятий, характеризующих технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами; формулирует основные понятия с некоторой неточностью; один вопрос разобран полностью, два начаты, но не завершены до конца; три вопроса начаты и при помощи наводящих вопросов доводятся до конца

- оценка «неудовлетворительно» - студент не усвоил значительной части программного материала; допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении техники и технологии ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами; испытывает трудности в практическом применении знаний; не формулирует выводов и обобщений. допускает существенные ошибки в процессе изложения; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения; ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают.

Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

- В.В. Овчинников Академия  «Сварка резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных измерениях» 2014 год

- В.Н. Галушкина Академия «Технология производства сварных конструкций» 2013 год

- Б.Г. Маслов Академия «Производство сварных конструкций» 2012 год

- В.В. Овчинников Академия  «Современные виды сварки» 2012 год

Дополнительная литература:

- М.Д. Банов «Специальные способы сварки и резки» 2009 год

- Г.Г. Чернышов «Сварочное дело» 2007 год

Интернет- ресурсы:

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru – www.svarka.net, www.svarka-reska.ru

2. Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com

Нормативные документы:

- ГОСТ 2601-84. Сварка металлов. Термины и определение основных понятий.

- ГОСТ 9466-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия.

- ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы.

- ГОСТ 10051-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоёв с особыми свойствами. Типы.

- ГОСТ 10052-75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы.

- ГОСТ 11969-79 Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения.

- ГОСТ 23870-79 Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки плавлением на основной металл.

Критерии оценки экзамена

по учебной дисциплине

по МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

По профессии: 15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

Рассмотрено на ПЦК

Протокол  № ______от __________20____г.

Председатель__________Н.А.Жолтикова

Преподаватель_______________В.А.Козлов

.

«Отлично»

- студент обладает глубокими и прочными знаниями программного материала;

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;

- при ответе на все три вопроса демонстрирует исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение;

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью сварщика;

- правильно формулирует понятия и закономерности по вопросам;

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;

- свободно владеет системой понятий, характеризующих технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами;

- использует примеры из дополнительной литературы и практики;

- делает выводы и обобщения.

«Хорошо»

- студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы;

- не допускает существенных неточностей в формулировании понятий;

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью сварщика;

- владеет системой понятий, характеризующих технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами;

- его ответ представляет грамотное изложение учебного материала по существу;

- правильно применены теоретические положения, подтвержденные примерами;

- два вопроса освещены полностью или один вопрос освещён полностью, а два других доводятся до логического завершения при наводящих вопросах преподавателя;

- делает выводы и обобщения.

«Удовлетворительно»

- студент усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы;

- имеет общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных положений;

- допускает несущественные ошибки и неточности;

- испытывает затруднения в практическом применении знаний;

- затрудняется в приведении примеров, подтверждающих теоретические положения;

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;

- частично владеет системой понятий, характеризующих технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами;

- формулирует основные понятия с некоторой неточностью;

- один вопрос разобран полностью, два начаты, но не завершены до конца;

- три вопроса начаты и при помощи наводящих вопросов доводятся до конца;

«Неудовлетворительно»

- студент не усвоил значительной части программного материала;

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении вопросов техники и технологии ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами;

- испытывает трудности в практическом применении знаний;

- не формулирует выводов и обобщений.

- допускает существенные ошибки в процессе изложения;

- не умеет выделить главное и сделать вывод;

- приводит ошибочные определения;

- ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают.

РАЗРАБОТЧИК:

ГБПОУ ПАМТ им.И.И.Лепсе - преподаватель спецдисциплин В.А.Козлов

Комплект заданий

для расшифровки сварочной проволоки

по учебной дисциплине МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

По профессии: 15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

Вариант №1

Вариант №2

Вариант №3

Вариант №4

Вариант №5

Вариант №6

Вариант №7

Вариант №8

Вариант №9

Вариант №10

Вариант №11

Вариант №12

Вариант №13

Вариант №14

Вариант №15

Вариант №16

Вариант №17

Вариант №18

Вариант №19

Вариант №20

Вариант №21

Вариант №22

Вариант №23

Вариант №24

Вариант №25

Вариант №26

Вариант №27

Вариант №28

Вариант №29

Вариант №30

Вариант №31

Вариант №32

Вариант №33

Вариант №34

Вариант №35

Вариант №36

Комплект заданий

для расшифровки сварочных электродов

по учебной дисциплине МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

По профессии: 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Номер варианта

Условные обозначения сварочных электродов

1.

- Э42 - УОНИ-13/45 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 41 2(5) - Б10

- Э85 - УОНИ-13/85 - 2,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 12Г2СМ – 0 - Б20

2.

- Э42 - ВСЦ-4 - 3,0 - УС2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 41 0 (3)-Ц14

- Э85 – НИАТ-3М - 2,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г1ХМ – 0 - Б20

3.

- Э46-АНО-4-3,0-УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 2 (3)-Р21

- Э60 - ВСЦ-60 - 2,0 - ЛС3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 11ГНМ – 3 – Ц14

4.

- Э46 - ОЗС-4 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 0 (3) - Р25

- Э85 - УОНИ-13/85 - 2,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г2СМ – 0 - Б20

5.

- Э46 - ОЗС-6 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 0 – РЖ23

- Э85 - УОНИ-13/85 - 2,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г2СМ – 0 - Б20

6.

- Э46 - ОЗС-12 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 0 (3) - Р12

- Э85 - УОНИ-13/85 - 2,0 – ЛМ1 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 12Г2СМ – 2 – БР46

7.

- Э46 - МР-3 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 1 (3) – РБ23

- Э85 - НИАТ-3М - 4,0 – ЛД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г1ХМ – 0 - Б20

8.

- Э46А - УОНИ-13/55К - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 3 – Б20

- Э60 - ВСЦ-60 - 4,0 – ЛС2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 11ГНМ – 3 – Ц14

9.

- Э46А - ОЗС-22Р - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 2 (3) - БРЖ14

- Э85 - УОНИ-13/85 - 4,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 12Г2СМ – 0 - Б20

10.

- Э50А - ТМУ-21У - 3,0 – УД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 0 – Б20

- Э85 – НИАТ-3М - 5,0 – ЛД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г1ХМ – 0 - Б20

11.

- Э50А – ЦУ-5 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 51 3 (0) – Б20

- Э60 - ВСЦ-60 - 4,0 - ЛС3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 11ГНМ – 3 – Ц14

12.

- Э50А - УОНИ-13/55 - 3,0 – УД1 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 51 7 – Б20

- Э85-УОНИ-13/85-4,0-ЛД1 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 12Г2СМ - 0 - Б20

13.

- Э50А – ОЗС-18 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 51 0 – Б20

- Э85 - НИАТ-3М - 4,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г1ХМ – 0 - Б20

14.

- Э50 – ВСЦ-4А - 3,0 - УС2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 51 0 (3) - Ц14

- Э85 - УОНИ-13/85 - 5,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г2СМ – 0 - Б20

15.

- Э55 - УОНИ-13/55У - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467- 75

Е 51 3 – Б26

- Э85 - УОНИ-13/85 - 4,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г2СМ – 0 - Б20

16.

- Э60 - УОНИ-13/65 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 51 3 – Б20

- Э60 - ВСЦ-60 - 3,0 – ЛС2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 11ГНМ – 3 – Ц14

17.

- Э50А - ТМУ-21У - 3,0 – УД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 0 – Б20

- Э85 – НИАТ-3М - 5,0 – ЛД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г1ХМ – 0 - Б20

18.

- Э46 - МР-3 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 1 (3) – РБ23

- Э85 - НИАТ-3М - 4,0 – ЛД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г1ХМ – 0 - Б20

19.

- Э42 - ВСЦ-4 - 3,0 - УС2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 41 0 (3)-Ц14

- Э60 - ВСЦ-60 - 2,0 - ЛС3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 11ГНМ – 3 – Ц14

20.

- Э46-АНО-4-3,0-УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 2 (3)-Р21

- Э85 - УОНИ-13/85 - 2,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г2СМ – 0 - Б20

Комплект заданий

для расшифровки сварочных электродов

по учебной дисциплине МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

По профессии: 15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э42 - УОНИ-13/45 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 41 2(5) - Б10

- Э85 - УОНИ-13/85 - 2,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 12Г2СМ – 0 - Б20

________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э42 - ВСЦ-4 - 3,0 - УС2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 41 0 (3)-Ц14

- Э85 – НИАТ-3М - 2,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г1ХМ – 0 - Б20

________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э46-АНО-4-3,0-УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 2 (3)-Р21

- Э60 - ВСЦ-60 - 2,0 - ЛС3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 11ГНМ – 3 – Ц14

________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э46 - ОЗС-4 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 0 (3) - Р25

- Э85 - УОНИ-13/85 - 2,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г2СМ – 0 - Б20

________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э46 - ОЗС-6 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 0 – РЖ23

- Э85 - УОНИ-13/85 - 2,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г2СМ – 0 - Б20

___________________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э46 - ОЗС-12 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 0 (3) - Р12

- Э85 - УОНИ-13/85 - 2,0 – ЛМ1 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 12Г2СМ – 2 – БР46

________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э46 - МР-3 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 1 (3) – РБ23

- Э85 - НИАТ-3М - 4,0 – ЛД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г1ХМ – 0 - Б20

________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э46А - УОНИ-13/55К - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 3 – Б20

- Э60 - ВСЦ-60 - 4,0 – ЛС2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 11ГНМ – 3 – Ц14

____________________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э46А - ОЗС-22Р - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 2 (3) - БРЖ14

- Э85 - УОНИ-13/85 - 4,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 12Г2СМ – 0 - Б20

____________________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э50А - ТМУ-21У - 3,0 – УД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 43 0 – Б20

- Э85 – НИАТ-3М - 5,0 – ЛД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г1ХМ – 0 - Б20

____________________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э50А – ЦУ-5 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 51 3 (0) – Б20

- Э60 - ВСЦ-60 - 4,0 - ЛС3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 11ГНМ – 3 – Ц14

________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э50А - УОНИ-13/55 - 3,0 – УД1 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 51 7 – Б20

- Э85-УОНИ-13/85-4,0-ЛД1 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 12Г2СМ - 0 - Б20

________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э50А – ОЗС-18 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 51 0 – Б20

- Э85 - НИАТ-3М - 4,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г1ХМ – 0 - Б20

____________________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э50 – ВСЦ-4А - 3,0 - УС2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 51 0 (3) - Ц14

- Э85 - УОНИ-13/85 - 5,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г2СМ – 0 - Б20

____________________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э55 - УОНИ-13/55У - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467- 75

Е 51 3 – Б26

- Э85 - УОНИ-13/85 - 4,0 - ЛД3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 13Г2СМ – 0 - Б20

____________________________________________________________________________________

Расшифровать условные обозначения электродов

- Э60 - УОНИ-13/65 - 3,0 - УД2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е 51 3 – Б20

- Э60 - ВСЦ-60 - 3,0 – ЛС2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 11ГНМ – 3 – Ц14

Комплект заданий

для расшифровки сварочных материалов

по учебной дисциплине МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

По профессии: 15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

Вариант 1

Сталь 08кп, 12ХН, 15Х2МА, 35ХГЛ, ШХ4-Ш, Х18Н10Т, 40Г2, 38Х2МЮА, 55С2,

ШХ15, 08Х16Н13М2, Л70, ЛАЖ60-1-1, ЛЖС58-1-1, ЛС74-3, ЛЦ40Мц3А, ЛЦ35НЖА, МНЦС16-29-1,8, БрОЦ4-4, БрО19, БрО10Ц2, БрАЖМц10-3-1,5, СЧ30, СЧ38, ВЧ70, КЧ65-3, ЧХ32, ЧНХТ, ЧС5, КЧ45-6 БрО3Ц12С5.

Вариант 2

Сталь 20, 18ХГ-Ш, А12, 16Х18Н12С4Л, 09Г2, 17ГС18Х2Н4МА, 30Х, 9Х16, ШХ15,

12Х18Н9, 40Х10С2М, 50ХН, 35ГЛ, 20Х13Л, Л75, ЛА85-0.5, ЛЦ30А3, ЛЦ35Н2Ж,

ЛЦ36Мц20О2С2, ЛЦ16К4, ЛЦ40Мц3Ж, БрО3Ц7С5Н, БрОФ6,5-0,4, СЧ24, ВЧ100,

АЧС-4, ЧС17, ЧН15Д7Х2, КЧ60-3, ЧХ3. БрО4Ц4С17.

Вариант 3

Сталь 60, 20ХГНТР-Ш, 20Г1ФЛ, ШХ20СГ, А20, 08Х19Н10Т, 03Н18К9М5Т38ХА,

20ХН, 34ХНМ, 70С2ХА, 10ХН13М3Т, 9Х, 35Л, 20ГСЛ, 20ХМФЛ, Л60, ЛОМн72-2-2,

ЛЦ40АЖ, ЛС59-1. БрОФ7-0.2. БрО8Н4Ц2. БрО5Ц5С2, МНЦ15-20, СЧ18; СЧ12; ВЧ50, АСЧ-4, КЧ30-6. ЧЮ22-Ш, ЧХ2.

Вариант 4

Сталь 45, 12Х2Н4А, 15Л, А40Г, ШХ15, 30Х3МФ, 09Х16Н4Б, 18Г2АФ, 30Х3МФ,

38ХН3МА, 110Г13Л, 08Х15Н4ДМЛ, 20Л, 4Х5МФС, Л96, ЛН65-5, ЛА77-2, ЛО60-1,

ЛЦ14К3С3, БрО3Ц12С5, БрАЖ9-4, МН19, МНЖМц30-1-1, СЧ20, СЧ32; ВЧ45, АСЧ-3, ЧС5-Ш, КЧ37-12, КЧ50-4.

Вариант 5

Сталь 15, 06Х16Н15М3Б-Ш, 15Х, 12ХН3А, 30ХН2МА, 08Х14НДЛ, 20Х25Н20С2,

ШХ4-Ш, 20ГСЛ, 65С2ВА, 3Х3М3Ф, 30ХМА, ШХ20СГ, ШХ15, 15Л, ЛЖМц59-1-1,

ЛО90-1, ЛО63-3, ЛЦ23А6Ж3Мц2, БрА7, БрО8С12, СЧ28, СЧ10, ВЧ40, ЧХ12, ВЧ30,

КЧ30-6, ЧХ3, ЧН15Д7Х2, ЧС5.

Вариант 6

Ст6пс, 12Х3НА, 30ХН24ФА, 30ХН2МФА, 15ХФ, 20Х2Н4А, ШХ15СГ, 45Х, 25Г,

15ХРА, МНЦ12-24, БрНХК2,5-0,7-0,6, МНЖКТ5-1-0,2-0,2, БрХ, МН25, КЧ33-8,

ЧХ12М, ЧХ18НМ, КЧ55-4, АЧВ-1, АЧК-2, СЧ18, ВЧ100, ЧН2Х, 20Х20Н14С2, Л96,

БрО5Ц5С2, ЛАЖ60-1-1, ШХ4-Ш, ЛО60-1.

Комплект заданий для тестов

по учебной дисциплине МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

Тесты

Тест №1

- Определите примерный химический состав сварочных материалов:

- Св-08ХГ2С;

- Св-10ХСН2Д;

- Выберите марки электродов

- УОНИ13/45,

- Э42А, Э-08М,

- АНО-5,

- ЦУ-2М,

- Э100А

- Если диаметр стержня электрода 3 мм, а диаметр стержня с покрытием 8 мм, то толщина покрытия обозначается …

- М;

- С;

- Д;

- Г.

- Определите вид покрытия, в состав которого входят марганцевая руда, кремнезем, гематит, большое количество ферромарганца:

- А;

- Р;

- Б;

- Ц

- Расшифруйте условное обозначение сварочного материала:

Э60 - ВСЦ-60 - 4,0 – ЛС2 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75

Е - 11ГНМ – 3 – Ц14

- По условным обозначениям определите вид сварочных материалов и их назначение:

- Св-08А

- ПП-АН120

- АН-348А.

- Э09Х1МФ

- Ответьте на вопросы:

- Какие элементы вводят в состав электродных покрытий для обеспечения шлаковой защиты?

- Для чего в электродные покрытия вводят органические вещества, такие как крахмал, декстрин, древесную муку?

- Выберите тип электродов для сварки теплоустойчивых сталей:

- Э-09Х1МФ,

- Э50А,

- Э85,

- Э-09ХМ.

Тест №2

- Для ручной дуговой сварки применяется:

- падающая ВВАХ;

- жесткая ВВАХ;

- возрастающая ВВАХ.

- При сварке на переменном токе:

- <+> подключается к электроду;

- <+> подключается к основному металлу;

- переменный ток не имеет полярности.

- При увеличении сварочного тока напряжение дуги:

- уменьшается;

- не изменяется;

- увеличивается.

- Направленным движением заряженных частиц называется:

- электрическое напряжение;

- электрический ток;

- электрическое сопротивление.

- Сварочный ток измеряется:

- амперметром;

- омметром;

- вольтметром.

- Катодом называется:

- положительно заряженный электрод;

- незаряженный электрод;

- отрицательно заряженный электрод.

- Электрические свойства источника питания описываются:

- внешней вольт амперной характеристикой;

- статической вольт амперной характеристикой;

- динамической вольт амперной характеристикой.

- Сварочные трансформаторы в диапазоне малых токов формируют:

- крутопадающую внешнюю ВАХ;

- пологопадающую внешнюю ВАХ;

- возрастающую внешнюю ВАХ.

- Напряжение дуги измеряется:

- амперметром;

- омметром;

- вольтметром.

Комплект заданий для тестов

по учебной дисциплине МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

По профессии: 15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

Тесты

«Высокопроизводительные способы ручной электродуговой сварки»

Тест №1

- В чем заключаются преимущество сварки пучком электродов?

- повышается производительность труда;

- увеличивается ширина шва;

- хорошо варить в вертикальном и потолочном положении.

- Назовите электроды с железным порошком:

- АНО -5;

- АНО -21

- АНО -3

- При безогарковой сварки электрод приваривают:

- к другому электроду;

- к электрододержателю;

- к свариваемой детали.

- Какие электроды называют высокопроизводительными?

- электроды с кислым покрытием;

- электроды с железным порошком в покрытии;

- электроды с толстым покрытием.

- Производительность при сварке лежачим электродом по сравнению с ручной дуговой сваркой возрастает примерно в:

- 1,5-2 раза;

- 3 раза;

- 4 раза;

- 5 раз

- Какой длины изготовляются электроды для сварки наклонным электродом?

- 500 - 900 мм;

- 450 - 700 мм,

- 700 - 900 мм;

- 550- 850 мм;

Тест №2

Заполни люки

- Повысить производительность труда можно применив сварку электродами

с порошком в покрытии.

- Для сварки опиранием применяются электроды с высокой степенью

- При сварке опиранием сила сварочного тока на — % выше обычной.

- При сварке пучком электродов, электроды плотно прилегают к

- При сварке наклонным электродом сварщик может заварить за 1 ч около м

сварного шва.

- Длина лежачего электрода во избежание сильного перегрева его должна быть не

больше мм.

- Зазор между торцами свариваемых стержней должен быть не удвоенного электрода.

- При сварке трехфазной дугой подключение к сети производится одновременно к

фазам: к двум подключается электрода, а к третьей фазе —

- Содержание железного порошка в покрытии составляет — %

- Электродом с железным порошком в покрытии можно получить шов на %

длиннее.

- При безогарковой сварке перед началом сварки электроды привариваются торцами к

- Безогарковая сварка позволяет увеличивать сварочный ток на - %,

уменьшает время на смену

Комплект заданий

для расшифровки сварочных материалов

по учебной дисциплине МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

По профессии: 15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

Вариант 1

Сталь 08кп, 12ХН, 15Х2МА, 35ХГЛ, ШХ4-Ш, Х18Н10Т, 40Г2, 38Х2МЮА, 55С2,

ШХ15, 08Х16Н13М2, Л70, ЛАЖ60-1-1, ЛЖС58-1-1, ЛС74-3, ЛЦ40Мц3А, ЛЦ35НЖА, МНЦС16-29-1,8, БрОЦ4-4, БрО19, БрО10Ц2, БрАЖМц10-3-1,5, СЧ30, СЧ38, ВЧ70, КЧ65-3, ЧХ32, ЧНХТ, ЧС5, КЧ45-6 БрО3Ц12С5.

Вариант 2

Сталь 20, 18ХГ-Ш, А12, 16Х18Н12С4Л, 09Г2, 17ГС18Х2Н4МА, 30Х, 9Х16, ШХ15,

12Х18Н9, 40Х10С2М, 50ХН, 35ГЛ, 20Х13Л, Л75, ЛА85-0.5, ЛЦ30А3, ЛЦ35Н2Ж,

ЛЦ36Мц20О2С2, ЛЦ16К4, ЛЦ40Мц3Ж, БрО3Ц7С5Н, БрОФ6,5-0,4, СЧ24, ВЧ100,

АЧС-4, ЧС17, ЧН15Д7Х2, КЧ60-3, ЧХ3. БрО4Ц4С17.

Вариант 3

Сталь 60, 20ХГНТР-Ш, 20Г1ФЛ, ШХ20СГ, А20, 08Х19Н10Т, 03Н18К9М5Т38ХА,

20ХН, 34ХНМ, 70С2ХА, 10ХН13М3Т, 9Х, 35Л, 20ГСЛ, 20ХМФЛ, Л60, ЛОМн72-2-2,

ЛЦ40АЖ, ЛС59-1. БрОФ7-0.2. БрО8Н4Ц2. БрО5Ц5С2, МНЦ15-20, СЧ18; СЧ12; ВЧ50, АСЧ-4, КЧ30-6. ЧЮ22-Ш, ЧХ2.

Вариант 4

Сталь 45, 12Х2Н4А, 15Л, А40Г, ШХ15, 30Х3МФ, 09Х16Н4Б, 18Г2АФ, 30Х3МФ,

38ХН3МА, 110Г13Л, 08Х15Н4ДМЛ, 20Л, 4Х5МФС, Л96, ЛН65-5, ЛА77-2, ЛО60-1,

ЛЦ14К3С3, БрО3Ц12С5, БрАЖ9-4, МН19, МНЖМц30-1-1, СЧ20, СЧ32; ВЧ45, АСЧ-3, ЧС5-Ш, КЧ37-12, КЧ50-4.

Вариант 5

Сталь 15, 06Х16Н15М3Б-Ш, 15Х, 12ХН3А, 30ХН2МА, 08Х14НДЛ, 20Х25Н20С2,

ШХ4-Ш, 20ГСЛ, 65С2ВА, 3Х3М3Ф, 30ХМА, ШХ20СГ, ШХ15, 15Л, ЛЖМц59-1-1,

ЛО90-1, ЛО63-3, ЛЦ23А6Ж3Мц2, БрА7, БрО8С12, СЧ28, СЧ10, ВЧ40, ЧХ12, ВЧ30,

КЧ30-6, ЧХ3, ЧН15Д7Х2, ЧС5.

Вариант 6

Ст6пс, 12Х3НА, 30ХН24ФА, 30ХН2МФА, 15ХФ, 20Х2Н4А, ШХ15СГ, 45Х, 25Г,

15ХРА, МНЦ12-24, БрНХК2,5-0,7-0,6, МНЖКТ5-1-0,2-0,2, БрХ, МН25, КЧ33-8,

ЧХ12М, ЧХ18НМ, КЧ55-4, АЧВ-1, АЧК-2, СЧ18, ВЧ100, ЧН2Х, 20Х20Н14С2, Л96,

БрО5Ц5С2, ЛАЖ60-1-1, ШХ4-Ш, ЛО60-1.

Комплект заданий для тематического диктанта

по учебной дисциплине МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

По профессии: 15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

Тематический диктант

- Износостойкостью называется ……………………

- Коррозионной стойкостью называется ……………

- Жаропрочностью называется ………………………

- Жаростойкостью называется ……………………….

- Антифрикционностью называется …………………

- Хладостойкостью называется ………………………

- Толщина наплавленного слоя должна быть ………..

- Ударный износ – происходит при ……………………

- Износ «металл по металлу» – происходит при ……..

- Интенсивный абразивный износ – происходит в результате ………

- Коррозионный износ – происходит в результате ……….

- Совместный ударно-абразивный износ – происходит при …………

- Кавитационный износ – имеет место ………………….

- Основная часть (основа) детали может быть выполнена из ……….

- Применяются следующие виды наплавки:

- ……………..

- ……………..

- ……………..

- ……………..

- ……………..

- .....................

- ………………..

- Процессы наплавки применяются при …………………….

- Наплавка на поверхность изделия промежуточного слоя выполняется для ...

- Если предполагается дальнейшая наплавка износостойкого материала, достройка выполняется до размеров, ………………………

- Наплавка слоев с особыми свойствами выполняется для ………………...

- При наплавке на углеродистые и низколегированные стали, как правило, нужен ………………….

Комплект заданий для расшифровки сварочных материалов для наплавки

по учебной дисциплине МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

По профессии: 15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

Условные обозначения наплавочных электродов

Номер варианта

Условные обозначения наплавочных материалов

1

Нп-30

ПЛ-Нп-10Г2СТ

Э-15Х28Н10С3М2ГТ

2

Нп-50

ПЛ-Нп-20Х2Г2СТ

Э-09Х31Н8АМ2

3

Нп-85

ПЛ-Нп-300Х25С3Н2Г2

Э-13Х16Н8М5С5Г4Б

4

Нп-40Г

ПЛ-Нп-400Х38Г3РСТЮ

Э-15Х15Н10С5М3Г

5

Нп-65Г

ПЛ-Нп-120Х22Р3Г2С

Э-15Х28Н10С3ГТ

6

Нп-30ХГСА

ПЛ-Нп-450Х20Б7М6В2

Э-15Х28Н10С3М2ГТ

7

Нп-30Х5

ПЛ-Нп-500Х40Н40С2Р

Э-09Х16Н9С5Г2М2ФТ

8

Нп-40Х3Г2МФ

ПЛ-Нп-550Х44Н34ГСР

Э-35Х12В3СФ

9

Нп-40Х2Г2М

ПЛ-Нп-12Х16Н8М6С5Г4Б

Э-90Х4М4ВФ

10

Нп-50ХНМ

ПЛ-Нп-12Х18Н9С5Г2Т

Э-35Х12Г2С2

11

Нп-50Х6ФМС

ЛС-18ХГСА

Э-15Х15Н10С5М3Г

12

Нп-50ХФА

ЛС-70Х3МН

Э-120Х12Г2СФ

13

Нп-20Х14

ЛС-25Х5ФМС

Э-10М9Н8К8Х2СФ

14

Нп-30Х13

ЛС-50Х4В3ФС

Э-65Х11Н3

15

Нп-40Х13

ЛС-15Х13

Э-65Х25Г13Н3

16

Нп-20Х17Н3М

ЛС-12Х14Н3

Э-80В18Х4Ф

17

Нп-30Х10Г10Т

ЛС-02Х20Н11Г

Э-90В10Х5Ф2

18

Нп-45Х4В3ГФ

ПП-Нп-200Х12М

Э-105В6Х5М3Ф3

19

Нп-50Х3В10Ф

ПП-Нп-200Х12ВФ

Э-10К15В7М5Х3СФ

10

Нп-Г13А

ПП-Нп-30Х4В2М2ФС

Э-10К18В11М10Х3СФ

21

Нп-03Х15Н35Г7М6

ПП-Нп-10Х17Н9С5ГТ

Э-13Х16Н8М5С5Г4Б

22

Нп-Х20Н80Т

ПП-Нп-250Х10Б8С2Т

Э-30Х5В2Г2СМ

23

Нп-03Х15Н35Г7М6Б

ПП-Нп-30Х2М2ФН

Э-190К62Х29В5С2

24

Нп-40ХЗГ2МФ

ПП-Нп-40Х4Г2СМНТФ

Э-320Х23С2ГРТ

25

Нп-60ХЗВЮФ

ПП-Нп-150Х15Р3Т2

Э-320Х25С2ГР

26

Нп-45Х4ВЗГФ

ПП-Нп-350Х10Б8Т2

Э-350Х26Г2Р2СТ

27

Нп-45Х2В8Г

ПП-Нп-35В9Х3СФ

Э-300Х28Н4С4

28

60ХЗВЮФ

ПП-Нп-12Х12Г12СФ

Э-225Х10Г10С

29

Нп-45Х2В8Г

ПП-Нп-25Х5ФМСТ

Э-110Х14В13Ф2

30

Нп-50 ХФА

ПП-Нп-35Х6М2

Э-175Б8Х6СТ

Комплект заданий для контрольной работы №1

по учебной дисциплине МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

По профессии: 15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

Вариант 1

Задание 1 Сварка низко и среднеуглеродистых сталей.

Задание 2 Сварка высоколегированных сталей.

Задание 3 Сварка алюминия.

Задание 4 Свойства и свариваемость чугуна.

Задание 5 Сварка высокопроизводительным электродом.

Задание 6 Сварка сдвоенным электродом и пучком электродов.

Вариант 2

Задание 1 Классификация сталей по свариваемости.

Задание 2 Сварка низколегированных и среднелегированных сталей.

Задание 3 Виды холодной сварки чугуна.

Задание 4 Сварка меди, латуни и бронз.

Задание 5 Сварка трехфазной дугой.

Задание 6 Сварка лежачим и наклонным электродом.

Критерии оценки контрольных работ:

оценка «отлично» выставляется студенту, если:

- Представлено логичное содержание.

- Отражена актуальность рассматриваемой темы, верно определены основные категории.

- Дан анализ по теме, выявлены методологические основы изучаемой проблемы, освещены вопросы истории ее изучения в науке.

- В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по работе.

- Работа оформлена в соответствии с разработанными в колледже требованиями, написана с соблюдением норм литературного языка.

- Работа выполнена в срок.

оценка «хорошо» выставляется студенту, если:

- Представлено логичное содержание.

- Раскрыта актуальность темы, верно определены цель и задачи.

- Представлен круг основной литературы по теме, выделены основные понятия, используемые в работе. В заключении сформулированы общие выводы.

- Работа оформлена в соответствии с разработанными в колледже требованиями, написана с соблюдением норм литературного языка. В ней отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки. Допустимы отдельные погрешности стиля.

- Работа выполнена в срок.

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если:

- Представлено логичное содержание.

- Актуальность темы раскрыта правильно, но список литературы ограничен.

- Теоретический анализ дан описательно, студент не сумел отразить собственной позиции по отношению к рассматриваемым материалам, ряд суждений отличается поверхностностью.

- В заключении сформулированы общие выводы.

- Работа оформлена в соответствии с разработанными в колледже требованиями, в ней имеются орфографические и пунктуационные ошибки, погрешности стиля.

- Работа выполнена в срок.

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если:

- большая часть требований, предъявляемых к подобного рода работам не выполнена.

Составитель_____________В.А.Козлов

(подпись)

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)

по учебной дисциплине МДК 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

По профессии: 15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)

- Поиск информации в сети ИНТЕРНЕТ по теме «Техника безопасности при дуговой сварке и индивидуальных средствах защиты сварщика».

- Изучение устройства сварочных преобразователей, их паспортные данные и технические характеристики

- Сообщение на тему «Правила техники безопасности, при организации рабочего места».

- Выполнение таблицы «Условные обозначения легирующих элементов».

- Изучение и конспектирование характеристик электродов с кислым, рутиловым, основным и целлюлозным покрытием.

- Поиск информации в сети ИНТЕРНЕТ и подготовка презентации по теме «Сварочная проволока и электроды».

- Изучение видов переноса электродного металла на изделие.

- Поиск информации в сети ИНТЕРНЕТ по новым технологиям производства сварных конструкций.

- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций.

- Сообщение на тему «Требования безопасности при производстве сварных конструкций».

- Разработка технологических карт по индивидуальным заданиям.

Критерии оценки реферата:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. Реферат выпускником не представлен.

Составитель ___________ В.А.Козлов

- ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

  - Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка профессиональных и общих компетенций; практического опыта и умений.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных студентом во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

  - Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по

профессиональному модулю ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

    - Учебная практика:

МДК 02.01.

Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

- Инструктаж по охране труда и организации рабочего места. Организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.

Подготовка электросварочного оборудования к сварочным работам

ПК 1.1., ОК 1. – ОК 7., ПО1.- ПО3., ПО5., У1., У2.

- Присоединение сварочных проводов (кабелей) к источнику питания и свариваемому изделию.

ПК 1.1., ОК 1.1. - ОК 7., ПО1.- ПО3., ПО5., У1., У2.

- Присоединение сварочных проводов к источнику питания постоянным током и свариваемому изделию для сварки токами прямой и обратной полярности.

ПК 1.1., ОК 1.1. - ОК 1.7., ПО1.- ПО3., ПО5., У1., У2.

- Регулирование величины сварочного тока.

ПК 1.1., ОК 1. – ОК 7., ПО1.- ПО3., ПО5., У1., У2.

- Настройка сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом.

ПК 1.1., ОК 1. – ОК 7., ПО1.- ПО3., ПО5., У1., У2.

- Выполнение наплавки валиков на пластины из углеродистой стали в нижнем положении шва ручной дуговой сваркой.

ПК 2.3., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

- Выполнение наплавки валиков на пластины из углеродистой стали в вертикальном и горизонтальном положениях шва ручной дуговой сваркой

ПК 2.3., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

- Сварка пластин из углеродистой стали в нижнем положении шва ручной дуговой сваркой

ПК 2.1., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

- Сварка пластин из углеродистой стали в вертикальном и горизонтальном положениях шва ручной дуговой сваркой.

ПК 2.1., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3..

- Сварка пластин из легированной стали в нижнем положении шва ручной дуговой сваркой.

ПК 2.1., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

- Сварка пластин из легированной стали в вертикальном и горизонтальном положениях шва ручной дуговой сваркой.

ПК 2.1., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

- Выполнение сварки деталей и узлов средней сложности из углеродистых, легированных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях шва.

ПК 2.1. - ПК 2.2., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,У1. – У3.

- Выполнение электродуговой резки металлов прямолинейной и сложной конфигурации по разметке.

ПК 2.1. - ПК 2.2., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО5., ПО6., У1. – У2., У3.

- Ручная дуговая наплавка штучными электродами.

ПК 2.1., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

- Наплавка отдельных валиков на стальные пластины ( по прямой , по квадрату , по кругу ).

Наплавка уширенных валиков.

ПК 2.3., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

- Наплавка вертикальных и горизонтальных валиков на вертикально установленную пластину в различных направлениях.

ПК 2.3., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

- Наплавка вертикальных и горизонтальных валиков на вертикально установленную пластину в различных направлениях.

ПК 2.3., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

- Сплошная наплавка в один, два, три слоя.

Наплавка простых деталей

ПК 2.3., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

- Выполнение наплавки твёрдыми сплавами деталей и изношенного инструмента из углеродистой и конструкционной стали.

ПК 2.3., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

- Выполнение наплавочных работ деталей, труб и узлов средней сложности из углеродистых, легированных сталей, чугуна и цветных металлов и сплавов.

ПК 2.3., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

4.2.2. Производственная практика:

Проверяемые результаты (ПК,ОК,ПО,У)

- Инструктаж по охране труда и организации рабочего места. Организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда

ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО5., У1. – У3.

- Выполнение ручной дуговой сварки средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов

ПК 2.1. - ПК 2.2., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6., У1. – У3.

- Устранение деформаций и дефектов сборки и сварки

ПК 2.1. - ПК 2.2., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6., У1. – У3.

- Сварка тонкостенных стальных деталей.

- Ручная дуговая сварка оцинкованного металла.

ПК 2.1. - ПК 2.2., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6., У1. – У3.

- Заварка трещин и отверстий.

ПК 2.1., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,У1. – У3.

- Сварка алюминия и его сплавов покрытыми электродами

ПК 2.2., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6., У1. – У3.

- Изготовление решетчатых конструкций.

ПК 2.1., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6., У1. – У3.

- Изготовление сварных балок.

ПК 2.1., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6., У1. – У3.

- Изготовление оболочек.

ПК 2.1., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,У1. – У3.

- Изготовление трубных конструкций.

ПК 2.1., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6., У1. – У3.

- Сварка прямолинейных швов в несколько слоев, угловых швов, кольцевых швов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.

ПК 2.1. - ПК 2.2., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6., У1. – У3.

- Выполнение ручной дуговой сварки деталей и узлов различной сложности во всех пространственных положениях сварного шва из углеродистых и конструкционных сталей.

ПК 2.1., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6., У1. – У3.

- Выполнение наплавки деталей и узлов простых и средней сложности конструкций твёрдыми сплавами.

ПК 2.3., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

- Выполнение наплавки изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и конструкционных сталей.

ПК 2.3., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

- Выполнение наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности.

ПК 2.3., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6.,

У1. – У3.

- Устранение деформаций и дефектов сборки и наплавки

ПК 2.1. - ПК 2.2., ОК 1. – ОК 7., ПО1. – ПО6., У1. – У3.

  - Форма аттестационного листа по практике

(заполняется на каждого студента)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

____________________________________________________________________________,

ФИО

обучающийся(аяся) на ____ курсе по специальности СПО

_____________________________________________________________________________

код и наименование

успешно прошел(ла) учебную/производственную практику по профессиональному модулю ______________________________________________________________________

наименование профессионального модуля

в объеме _____ часов с «___» ________________ 20__г. по «____» ______________ 20__г.

в организации _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время учебной/производственной практики (дополнительная характеристика дается в произвольной форме)___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Дата «___» ____________________ 20___г. Подпись руководителя практики

____________________/ФИО, должность

Подпись ответственного лица организации (базы практики)

М.П. ___________________/ФИО, должность

- КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)3

  - Паспорт

Назначение:

КОС для квалификационного экзамена предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ____________________________________________________________ (код и название) по специальности / профессии СПО ____________________________________________ (код, название)

  - Задание для экзаменующегося вариант №___

Задание 1

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ____________________

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться (указать, чем) _____________________________________

Время выполнения задания - _________________________________________________

Текст задания: ….

Задание n

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ____________________

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться (указать, чем) _____________________________________

Время выполнения задания - _________________________________________________

Текст задания: ….

  - Пакет экзаменатора

    - Условия

Количество вариантов каждого задания /пакетов заданий для экзаменующегося: _____

Время выполнения каждого задания: __________________________________________

Оборудование: _____________________________________________________________

Литература для студента: ___________________________________________________

Учебники: _________________________________________________________________

Методические пособия: ______________________________________________________

Справочная литература: _____________________________________________________

    - Ход выполнения задания

2) Подготовленный продукт /осуществленный процесс:

3)Устное обоснование результатов работы4

- ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Оценочная ведомость по профессиональному модулю

(заполняется на каждого студента)

________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Студент группы____________ курса___________ по специальности

________________________________________________________________________

(код и наименование специальности СПО)

освоил (-а) программу профессионального модуля _____________________________

________________________________________________________________________

(наименование профессионального модуля)

в объеме _____ часов с «____» ____________ 20___г. по «____» ___________ 20__г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

Элементы модуля

(код и наименование МДК, код практики)

Формы промежуточной аттестации

Оценка

МДК.01.01.

МДК n

УП.00

ПП.00

Результаты выполнения и защиты курсового проекта(работы) – если предусмотрено учебным планом и не входит в состав квалификационного экзамена.

Тема «______________________________________________________________________»

Оценка__________________

Итоги квалификационного экзамена

Вид профессиональной деятельности

Оценка (освоен/не освоен)

Дата «_____» _____________ 20___г. Подписи членов комиссии

_____________________Ф.И.О., должность

_____________________Ф.И.О., должность

_____________________Ф.И.О., должность

1 Указывается в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля

2 Указывается в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля

3 Задания к Э(к). формируются 3 способами:

- Задание ориентированные на проверку освоения вида деятельности (всего модуля) в целом.

- Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих разделу модуля.

- Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри профессионального модуля.

4 если предусмотрено